| Наименование продукции | Ед. измерения | Сорт, класс | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Кирпич кислотоупорный прямой ГОСТ 474-90 | т | Класс А Класс Б Класс В | Применяется для защиты аппаратов и строительных конструкций, работающих в условиях кислых агрессивных сред и при футеровки дымовых труб, которые служат для отвода газов, содержащих агрессивные вещества и имеет следующие характеристики: Наименование Размеры Вес в кг. Кол-во в пакете Вес пакета в тн. 1. Кирпич прямой КП 230x113x65 3,3 270 0,960 2. Кирпич торцевой КТ двухсторонний 230x113x55 3,4 300 1,02 3. Кирпич ребровой КР двухсторонний 230x113x65 3,4 300 1,02 Физико-химические показатели Наименование показателей Значение класс А класс Б класс В 1. Водопоглощение, % не более 6,0 6,8 8,0 2. Кислотостойкость, % не менее 97,5 97,5 96,0 3. Предел прочности при сжатии Мпа (кг/см² ) 55,0 (550) 50,0 (500) 35,0 (350) 4. Водопроницаемость, час 48 36 24 5. Термостойкость, т. смен 3 3 2 |
| Кирпич кислотоупорный клиновой, торцевой, ребровой ГОСТ 474-90 | т | Класс А Класс Б Класс В |  |
| Плитка кислотоупорная спаренная ТКШ ПС-6 230х113х20 ГОСТ 961-89 | м2 | Высший сорт 1 сорт | Плитки к/у предназначены для футеровки оборудования, защиты строительных конструкций и сооружений от воздействия агрессивных веществ Наименование Размеры Вес в кг. Кол-во в пакете Кол-во м² в пакете Вес пакета в тн. 1. Плитки т. к/у спаренные ПС-6 230x113x20 480 24,95 1,056 2. Плитки т. к/у спаренные ПС-7 230x113x30 300 15,59 0,990 3. Плитки т. к/у спаренные ПС-8 230x113x35 300 15,59 1,050 Физико-химические показатели Наименование показателей Значение в/сорт 1 сорт 1. Водопоглощение, % не более 6,0 8,0 2. Кислотостойкость, % не менее 98,0 97,0 3. Предел прочности при сжатии Мпа (кг/см² ) 50,0 (500) 40 (400) 4. Предел прочности при изгибе Мпа (кг/см² ) 15 (150) 10 (100) 5. Водопроницаемость, час 24 24 6. Морозостойкость, цикл 20 15 7. Термостойкость, т. смен 10 8 |
| Плитка кислотоупорная спаренная ТКШ ПС-7 230х113х30 ГОСТ 961-89 | м2 | Высший сорт 1 сорт |  |
| Плитка кислотоупорная спаренная ТКШ ПС-8 230х113х35 ГОСТ 961-89 | м2 | Высший сорт 1 сорт |  |
| Плитка кислотоупорная шамотная спаренная ГОСТ 961-89 КШ ПС-6 230х113х20 КШ ПС-7 230х113х30 КШ ПС-8 230х113х35 | м2 м2 м2 | 1 сорт 1 сорт 1 сорт |  |
| Плитка кислотоупорная керамическая для строительных конструкций ГОСТ 961-89 КС-ПК4 200х200х20 КС-ПК4 200х200х30 КС-ПК5 300х300х20 КС-ПП6 230х113х20 Керамгранит 300х300х8 | м2 м2 м2 м2 м2 | - |  |
| Порошок кислотоупорный | т | - |  |
| Клей 88 СА | кг | - |  |
| Клей 88 Н | кг | - |  |
| Смола эпоксидная ЭД-20 | кг | - |  |
| Арзамит раствор | кг | - |  |
| Арзамит порошок | кг | - |  |
| Дибутилфталат технический (пластификатор) | кг | - |  |
| Полиэтиленполиамин (ПЭПа) | кг | - |  |
| Стекло жидкое натриевое | т | - |  |
| Натрий кремнефтористый | т | - |  |
| Пластина полиизобутиленовая (ПСГ) | кг | - |  |
| Аэросил | кг | - |  |
| Шпатлевка ЭП 0010 | кг | - |  |
| Отвердитель №1 | кг | - |  |
| Эпоксидная замазка для швов «Химфлекс 2Ф» | кг | - |  |
| Эпоксидный клей «Химфлекс 2КХ» | кг | - |  |
| Полимерсиликатный клей «Химфлекс HN» | комплект | - |  |
| Эпоксидная грунтовка «Праймер ЭП 01» | кг | - |  |
| Клей плиточный ЕК 300 | кг | - |  |
| Щебень диабазовый фракция 5/10 | т | - |  |
| Стеклоткань Т-11 | пог. м |  |  |
| Стеклоткань Т-13 | пог. м | - |  |
| Насадки кислотоупорные, кольцевые ГОСТ 17612-89 |  |  | Шести модификаций (диам. 25, 50, 80, 100, 120, 150 мм Класса Б) Предназначены для заполнения насадочных колонн и теплообменной аппаратуры, работающей при температуре от 0° до 120° по С° для кислотоупорных сред и 0° до 30° по С° для щелочных сред. Насадки цилиндрические тип -"Б" пористые (из шамотной и без шамотной масса). Тип "Б" Размеры мм Вес 1 насадки в кг. Кол-во в куле Вес куля, кг. Кол-во в 1 тн. Б-25 25x25x3 0,019 2200 42 52 632 шт. Б-50 50x50x5 0,087 370 29 11 494 шт. Б-80 80x80x8 0,320 - - 3 125 шт. Б-100 100x100x10 0,550 - - 1 818 шт. Б-120 120x120x12 1,1 - - 909 шт Б-150 150x150x15 2,0 - - 500 шт Физико-химические показатели Наименование показателей Значение 1. Водопоглощение, % не более 4,5 2. Кислотостойкость, % не менее 97,0 3. Термостойкость, кол-во т. смен 2,0 4. Предел прочности на сжатие, кН пу-сто - Б-25 11 Б-50 25 Б-80 48 Б-100 60 Б-120 70 Б-150 135 |