Сравнительная химическая стойкость замазок «Ремохлор», «Арзамит» и силикатной замазки (Таблица 2)

| Агрессивная среда | Концентрация в % масс. | Максимальная температура применения, °С |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ремохлор | Арзамит | силикатной замазки |
| Соляная кислота синтическая. | любая | 90 | 120 | 160 |
| Соляная кислота абгазная. | любая | 75 | 120 | 120 |
| Серная кислота | не выше 60 | 80 | 120 | кип. кон. выше 30% |
| Серная кислота | не выше 80 | 70 | 80 | кипения |
| Серная кислота | не выше 95 | 50 | 30 | кипения |
| Серная кислота | олеум | не применим | не применим | кипения |
| Плавиковая кислота | любая | 70 | 120 | не применима |
| Фосфорная кислота | любая | 70 | 120 | не реком. исп. |
| Кремнефтористая кислота | любая | 80 | 120 | не применима |
| Гидроокиси Na, K, Li | любая | 120 | 20 | не применима |
| Аммиачная вода | любая | кипения | не применим | не применима |
| Известковая вода | любая | 100 | 20 | не применима |
| Растворы гипохлоритов Na, Ca | любая | 60 | не применим | не применима |
| Растворы хлоратов | любая | 60 | не применим | 60 |
| Растворы хлоридов K, Na,, Fe, Zn | любая | 100 | 120 | 120 |
| Растворы сульфатов |  |  |  |  |
| Cu, Fe, Ni, Co, Zn, Са, W, Mo |  | 100 | 120 | кипения |
| Фосфатов | любая | 100 | 120 | ограничено стойка |
| Воздух |  | 120 | 140 | 300 |
| Воздух, содер. до 10% об. Cl, HCl |  |  |  |  |
| HF, окислов серы, аммиак |  | 80 | 120 | 250 |
| Хлор влажный |  | 40 | 20 | 120 |
| Фтористый водород |  | 80 | 120 | не применима |
| Окислы серы, газообразные |  | 80 | 120 | 180 |
| Аммиак газообразный |  | 80 | не стоек | не применима |
| Фтор |  | не стоек | не стоек | не применима |
| Абгазы cушилок хлорпродуктов |  | 80 | 120 | 180 |
| Абгазы печей обжига сульфидных руд цветных металлов |  | 90 | 120 | 250 |
| Абгазы сжигания мазута |  | 100 | 120 | 250 |
| Абгазы сжигания хлорпродуктов |  | 80 | 100 | 250 |